Інструкція з використання                                                           06.07.2006

SHERAALPIN                                                                      GA20707

Змішування

100 г порошка :30 мл  демінералізованої /дистилірованої води

Кількість води може бути збільшено або зменьшено в межах 1,5 мл.

Меньше рідини – росширення зростає, гіпс буде міцніше, робочий час буде коротшим.  Більше рідини –зворотній ефект.

Будь ласка, змішуйте кількість  гіпса, необхідну для 3 или 4 моделей (важливо для процеса кристализації).

Спочатку насипте порошок у колбу для змішування, потім додайте воду та змішуйте вручну доти, поки порошок з водою не набудуть однорідної консистенції. Потім змішувайте шпателем напротязі 45 секунд. Загальний час змішування 60 секунд.

Технічні дані (відповідає  пропорції, що змішується 100г/30мл)

Твердість за Бринелем по проходженні 2 годин (МПа, Н/мм2)_______________100

Твердість за Бринелем по проходженні 2 4 годин (МПа, Н/мм2)______________110

Компресійна міцність через 1 годину (МПа, Н/мм2)_____________________44(6,380psi)

Встановлене розширеня (%)______________________________________0,15

Повна стабільність (хвил)__________________________________________ 15- 20

Робочий час (хвил)______________________________________-__________3-4

Термін зберігання

24 місяці у зачиненому контейнері у сухому приміщені.

Гарантія SHERA Werkstoff – Technologie GmbH&Co. KG сертифікована згідно ISO9001 і гарантує, згідно діючій системі контролю за якістю, бездоганну якість своєї продукції. Наші инструкції по використанню базуються на результатах нашої тестової лабораторії. Вказані техничні дані можуть бути гарантовані тільки у випадку використання по інструкції. Користувач відповідальний за змішування і використання продуктів. Ми не відповідаемо за негативний результат, так як SHERA не може вплинути на процес.  Однак можливі скарги у випадку виникнення пошкоджень стосуються тільки вартості даного продукта.